Tepelná vodivost a prostup tepla u podlahového vytápění

dle druhu podlahoviny

Při instalaci na podlahové vytápění je již při výběru podlahoviny třeba vnímat následující: 
Teplota povrchu dřevěných či laminátové podlah nesmí nikdy překročit 26°C, mohlo by dojít k nevratným deformacím konstrukce. Relativní vlhkost v místnosti by se měla dlouhodobě pohybovat mezi 50 a 60% při teplotě interiéru 18-22°C.  U dřevěných dílců parket je vhodnější z důvodů prostupu tepla, aby byla podlaha celoplošně přilepena, protože u plovoucí podlahy vrstva vzduchu mezi podkladem, podložkou a podlahou, zhoršuje průchod tepla.  Způsob pokládky do stromečku, dvojitého stromečku či čtverců je vhodnější, neboť tímto je lépe rozloženo přirozené pnutí dřeva v ploše než pokládka do pásků  (na řemen).

Síly dřevěné podlahy by neměla překročit 22 mm. 
Tepelná odolnost podlahy by měla být asi 0,17 m2 K/W nebo nižší.

Dřevo, třívrstvá a dvouvrstvá dřevěná podlaha a laminát na podlahové vytápění

| Druh podlahoviny | síla | s podložkou | bez podložky |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | K/W m2 | K/W m2 |
| Laminátivá podlaha EGGER | 7 mm |  | 0,07 |
| Laminátivá podlaha WITEX | 8 mm | 0,09 | 0,07 |
| Dýhovaná podlaha LINEA | 7 mm | 0,088 | 0,068 |
| Marmoleum clic | 9,8 mm | 0,15 | 0,148 |
| Dvouvrstvá podlaha | 11 mm |  | 0,075 |
| Dvouvrstvá podlaha | 14 mm |  | 0,096 |
| Třívrstvá podlaha | 14 mm |  | 0,104 |
| Třívrstvá podlaha KAHRS | 15 mm | 0,16 | 0,141 |
| Masívní parketa | 15 mm |  | 0,087 |
| Masívní parketa | 21 mm |  | 0,121 |
| orientační tabulka |  | DIN EN 12664, ISO 8302, DIN 52612, BS 874 |

Pokud bude uvažováno o použití dřevěné podlahy na podlahové vytápění je vhodnější zvolit dřevinu  DUB,   nedoporučuje se používat dřeviny BUK , méně vhodná je i dřevina  JAVOR.

PVC, CV a linoleum na podlahovém topení

| Druh podlahoviny - tenkovrstvé | síla |  | celoplošně lepeno |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K/W m2 |
| PVC NOVILON prima | 2 mm |  | 0,023 |
| PVC NOVILON viva | 2,4 mm |  | 0,028 |
| PVC NOVILON nova | 3,2 mm |  | 0,037 |
| Linoleum VENETO | 2,0 mm |  | 0,012 |
| Linoleum VENETO | 2,5 mm |  | 0,015 |
| Vinylové pásy a čtverce PROJECT FLOOR | 2,0 mm |  |  |
| Vinylové pásy a čtverce PROJECT FLOOR | 2,5 mm |  |  |
| Koberce v roli např. (DESSO) Tempra | 4,5 mm |  | 0,036 |
| Kobercové čtverce např. (DESSO) Tempra | 5,7 mm |  | 0,046 |
| Koberce v roli např. (DESSO) Symphony | 10 mm |  | 0,093 |
| orientační tabulka |  | DIN EN 12664, ISO 8302, DIN 52612, BS 874 |

V případě použití elektrických topných roštů je nutné, aby tyto rošty byly zality v betonu nebo ve stěrce. Výška vrstvy betonu nebo stěrky, v případě použití elektrického podlahového topení, je závislá na druhu topných roštů a tuto informaci je nutné získat od dodavatele podlahového topení.  Při instalaci je nutné, aby podlahová krytina byla celoplošně přilepena k podkladu a musí být dodrženy doporučené způsoby pokládky, včetně dodržení požadované vlhkosti i teploty.